CCTP TYPE POUR PANNEAUX PRÉFABRIQUÉS HORIZONTAUX

Panneaux préfabriqués en atelier, constitués de pavés de verre et de béton armé :

Pavés de verre Saverbat ou équivalent, isolants (ou non isolants) de format (19 x 19 x 10 cm), motif (clair), conformes à la norme EN 1051.

Béton spécifique pour le montage des pavés de verre avec incorporation de gravillons 3/8, hydrofugé, offrant une résistance à la compression supérieure à 45 MPa.

Armature type acier cranté FE50 diamètre 8 mm dans le sens de la portée, 6 mm pour la répartition ; les fers étant liés entre eux avec renfort dans les bordures, positionnés dans les joints de largeur 3 cm minimum et à 1,5 cm de l’extérieur.

Les panneaux ainsi constitués doivent résister à une charge uniformément répartie de 250 kg/m2 au moins.

Mise en oeuvre

Les panneaux sont montés en indépendance du gros oeuvre, et reposent de leur propre poids sur un joint périphérique de désolidarisation.

Placés en trémie ou sur costières, ils sont en appui sur deux côtés au moins, avec une pente de 2 % minimum.

Un soin particulier doit être apporté à la réalisation des joints d’étanchéité entre éléments et en périphérie du panneau.

Tous détails de mise en oeuvre, notamment la conformité par rapport à la résistance au feu, suivant les recommandations du fournisseur.