CCTP TYPE POUR PANNEAUX EZYLAY MORTIER

Panneaux préparés en atelier, à monter sur site :

Briques de verre isolantes Saverbat ou équivalent, de format (19 x 19 x 8 cm), motif (reflets), fabriquées suivant EN1051.

Encadrement aluminium prédécoupé, à cheviller ou sceller au gros oeuvre.

Mortier spécifique pour le montage des briques de verre, hydrofugé, offrant une résistance à la compression supérieure à 25 MPa + mortier de finition à l’éponge.

Armature prédécoupée type acier cranté FE50, diamètre 6 mm traitée anti-corrosion ; montage et centrage à l’aide de croisillons.

Mise en oeuvre suivant la notice de pose fournie par Saverbat.