# CCTP TYPE POUR PANNEAUX PREFABRIQUES VERTICAUX

Panneaux préfabriqués en atelier, constitués de briques de verre et de mortier armé :

Briques de verre isolantes, Saverbat ou équivalent, de format (19 x 19 x 8 cm), de motif (reflets...), fabriquées suivant EN 1051.

Mortier hydrofugé spécifique pour le montage des briques de verre, offrant une résistance à la compression supérieure à 25 MPa.

Armatures type acier cranté Fe 50, diamètre 6 mm ; deux lits de fers dans les deux sens,placés à 15 mm au moins de l’extérieur du panneau, et centrés dans les joints pour ne pas être en contact avec le verre.

Mise en oeuvre :

Les panneaux doivent impérativement être montés en indépendance et désolidarisés du gros oeuvre. Prévoir un jeu de dilatation de 1,5 cm environ en périphérie avec mise en place d’un matériau compressible.

L’étanchéité est assurée par application d’un mastic élastomère 1ère catégorie sur fond de joint.

Les panneaux sont tenus sur deux côtés opposés au moins :

- soit en feuillures, par cornières, U métalliques,

- soit ponctuellement par pattes de fixation ou goujons.

Tous détails de mise en oeuvre, notamment la conformité par rapport à la résistance au feu, suivant les recommandations du fournisseur.